Пример выполнения задания по теме 2

Задание: Для изготовления композиционного материала с повышенной диэлектрической проницаемостью и высоким удельным сопротивлением использовали в качестве связки полиарилат, а в качестве наполнителя - порошок конденсаторной керамики группы 300, подгруппы 350.1. Диэлектрическая проницаемость нового материала должна быть больше материала связки в 10 раз. Определить весовое процентное содержание наполнителя и удельное сопротивление нового материала. Сравнить последнее с удельными сопротивлениями полиарилата и использованной керамики.

Определение величин, необходимых для выполнения задания.  Для определения параметров нового материала можно воспользоваться выражением 2.7, которое при определении диэлектрической проницаемости экв будет выглядеть как:

.

eý=e0(1+ν11−ν13+e0e1−e0)

Описание материалов.   Воздух /1, стр.16/ - это смесь газов, состав которой (на уровне моря):

| Компонент | % по объему | % по весу |
| --- | --- | --- |
| Азот N2 Кислород О2 Аргон Ar Угольный ангидрид СО2 Прочие (Н2, Ne, He, Kr, Xe, NH3, I, Rn) | 78,23 20,81 0,90 0,03 0,03 | 75,70 23,00 1,24 0,05 0,01 |

Воздух является газообразным диэлектриком /1, стр.43/.  Его электрическая прочность при расстоянии между электродами  в 1 см и более примерно 3 Мв/м - на порядок меньше, чем у твердых диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость воздуха при 200С и давлении 101325 Па (760 мм рт.ст.) в = 1,00059. /1, стр.44, табл.3.2/. При повышении давления с 0,1 до 10 МПа диэлектрическая проницаемость воздуха увеличивается 1,00058 до 1.0549 /1, стр.45, табл. 3.3/. Кроме того, диэлектрическая проницаемость воздуха увеличивается с повышением влажности из-за большой диэлектрической проницаемости водяных паров.

Поликарбонатная пленка (ПК) /2, стр90-92/ изготавливается толщиной 0.002 - 0,8 мм из поли-6-диоксидифенил-2,2-пропана без пластификаторов фирмой Bayer (ФРГ) под названием макрофоль, различных типов. Пленки всех типов с одной стороны имеют шероховатую поверхность. Наилучшими электрическими и механическими свойствами обладают конденсаторные пленки KG и SKG. Эти свойства по данным /2, стр.92, табл.16.16/ следующие:

| Показатель | Тип пленки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SN | KG | SKG |
| Епр при толщине 20 мкм, МВ/м  после выдржки при относительной влажности 80%, Омм  в сухом состоянии при 50-1000 Гц tg в сухом состоянии при 50 Гц | 170 41014 3,0 0,0025 | 180 11013 2,8 0.0025 |  |

В зарубежной практике поликарбонатная пленка нашла применение в производстве кабелей на рабочее напряжение 500-1000 кВ. В СССР поликарбонатная пленка  до 1987 г. не производилась.

- Решение.   Принимаем , что воздух в пузырьке находится при нормальном давлении, следовательно в = 1,00059. Из п. 3 п = 3,0.

=3,01,000590,006Ìå0,005ln85=7,655Ìå

- Вывод. Напряженность поля в воздушном пузырьке составит 7,655 МВ/м, что выше электрической прочности воздуха - 3 МВ/м. Это означает, что воздушный пузырек будет пробиваться при напряжении на жиле выше  чем 3,8 кВ.

6. Использованная литература:

- Справочник по электротехническим материалам: В 3 т. Т.1/ Под ред Ю.В.Корицкого и др.- 3-е изд., перераб. - М,: Энергоатомиздат, 1986. - 368 с.

- Справочник по электротехническим материалам: В 3 т. Т.2/ Под ред Ю.В.Корицкого и др.- 3-е изд., перераб. - М,: Энергоатомиздат, 1987. - 464 с.